Spezifikation / technical data sheet

| Produktbezeichnung: product name | Polsterkunstleder artificial leather for upholstery | Vonyl P 3039 |
| --- | --- | --- |
| Träger: fabric | Polyester-Trikot polyester- jersey | ca. 90 g/m² |

| Prüfvorschrift test method | Prüfparameter characteristics | Einheit unit | Wert value |
| --- | --- | --- | --- |
| DIN EN ISO 2286-2 | Flächengewicht total weight | g/m² | 650 ( 40 |
| DIN EN ISO 2286-3 | Dicke thickness | mm | 1,1 ( 0,1 |
| DIN 53354 | Reißkraft tensile strength | längs / length quer / across | N N | ( 350 ( 200 |
| DIN 53354 | Reißdehnung elongation | längs / length quer / across | % % | ( 50 ( 125 |
| DIN 53356 | Weiterreißkraft tear strength | längs / length quer / across | N N | ( 25 ( 25 |
| DIN 53506 | Stichausreißkraft stitch burst strength | längs / length quer / across | N N | ( 40 ( 40 |
| DIN 53357 | Trennkraft adhesion | längs / length quer / across | N N | ( 30 ( 15 |
| DIN 53359 | Dauerknickverhalten/ resistance to repeated flexing Normalklima/ at normal temperature DIN 50014-23/50-2 | längs / length quer / across | Knickungen/ cycles | ( 50 000 ( 50 000 |
|  | bei -10°C at -10°C | längs / length quer / across | Knickungen/ cycles | ( 5 000 ( 5 000 |

(Seite 2 – P 3039)

| Prüfvorschrift test method | Prüfparameter characteristics | Einheit unit | Wert value |
| --- | --- | --- | --- |
| DIN 75200 / ISO 3795 / MVSS 302 DIN 4102/B2 DIN EN 1021/T.1+T.2 ISO 8191 NFP 92501-7 | Flammfestigkeit fire resistance Schwerentflammbarkeit flame retardent | Selbstverlöschend selfextinguishing B 2 erfüllt passed M 2 |
| DIN 53361 | Kältebeständigkeit low temperature resistance | °C | - 20 |
| DIN EN 20811 | Wasserdichtheit water proofness | cm WS | ( 200 |

Datum/ date:  06.02.06