FICHE TECHNIQUE

Article PERI – P 3049 P

Similicuir sans Phtalates – Polyester / Viscose / Jersey 						environ 70 g/m²

PARAMETRES

|  | UNITE DE MESURE | VALEURS |
| --- | --- | --- |

Poids total

DIN 53352 équivalent à EN 2286

g/m²

650 ( 40

Epaisseur

DIN 53353 équivalent à EN 2286

mm

1.1 ( 0.1

Résistance à la rupture

DIN 53354 équivalent à ISO 1421

Longitudinal(Newton)

Transversal (Newton)

( 300

( 150

Résistance à l’allongement

DIN 53354 équivalent à ISO 1421

Longitudinal(Newton)

Transversal (Newton)

( 30

( 120

Déchirure amorcée

DIN 53356 équivalent à ISO 4674

Longitudinal (Newton)

Transversal  (Newton)

( 15

( 15

Résistance au coup de pointe

DIN 53506

Longitudinal (en %)

Transversal (en %)

( 30

( 30

Résistance au décollement

DIN 53357

Longitudinal  (Newton)

Transversal (Newton)

( 20

( 20

Résistance à la lumière

DIN EN ISO 105-BO2

Note

( 6

Résistance à la flexion

DIN 53359/ form A

Climat normal

DIN 50014-23/50-2

Température -10°C

Longitudinal (Newton)

Transversal (Newton)

Longitudinal (Newton)

Transversal (Newton)

( 50 000 pliures

( 50 000 pliures

( 5 000 pliures

( 5 000 pliures

Résistance au feu

ISO 3795 / MVSS 302

EN 1021/T 1

EN 1021/T 2

mm/minute

100

test réussi

test réussi

Biocompatibilité / Citotoxicité

Irritation et sensibilité

DIN EN ISO 10993-10 : 2002

SOP 09-013

test réussi

Résistance à l’eau

| DIN EN 20811 | cm colonne d’eau | ( 200 |
| --- | --- | --- |

Résistance à l’abrasion  - Test Martin Dale

| EN ISO 5470 - 2 | Nbre Cycles | ( 51200 |
| --- | --- | --- |